Изоспан D
паро-гидроизоляция повышенной прочности

Изоспан D — двухслойный материал, выполненный из высокопрочного тканого полипропиленового полотна и полипропиленовой пленки. 

Свойства материала Изоспан D позволяют применять его в качестве:

· подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутепленных скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровлю;
· паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям;
· временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3–4 месяцев. 

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан D позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: неутепленные скатные кровли, плоские кровли, полы по бетонным основаниям.

	Гарантия

	10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru)

	Состав

	100% полипропилен

	Форма выпуска

	Ширина, м
	1,6

	Площадь, м²
	70 / 35

	Технические характеристики

	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011
	660 (±60) / 510 (±80)

	Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020
	7 (-0/+8)

	Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2)
	не менее 1200

	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012
	не менее 70%

	Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015
	1,6 (±1,5%)

	Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015
	43,75 (-0%) / 21,875 (-0%)

	Температурный диапазон применения материала
	от −60 °С до +80 °С

	Группа горючести, ГОСТ 30244-94
	Г4



