Изоспан С
паро-гидроизоляция

Изоспан С — двухслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки. Одна сторона материала гладкая, другая — шероховатая. 

Свойства материала Изоспан C позволяют применять его в качестве:

· пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания; 
· паро-гидроизоляции в конструкциях полов по бетонным основаниям. 

Шероховатая поверхность материала Изоспан С снижает риск падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю отделку. 

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан С позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: утепленные скатные кровли, каркасные стены, внутренние стены (межкомнатные перегородки), чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия, полы по бетонным основаниям.

	Гарантия

	10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru)

	Состав

	100% полипропилен

	Форма выпуска

	Ширина, м
	1,6

	Площадь, м²
	70 / 35

	Технические характеристики

	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011
	190 (±30) / 120 (±20)

	Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020
	7 (-0/+8)

	Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2)
	не менее 1200

	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012
	не менее 70%

	Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015
	1,6 (±1,5%)

	Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015
	43,75 (-0%) / 21,875 (-0%)

	Температурный диапазон применения материала
	от −60 °С до +80 °С

	Группа горючести, ГОСТ 30244-94
	Г4




