Изоспан DM
паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью

Изоспан DM — материал на основе высокопрочного тканого полипропиленового полотна, с антиконденсатной поверхностью. 

Свойства материала Изоспан DM позволяют применять его в качестве:

· пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;
· подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутепленных скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровлю;
· временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3–4 месяцев.

Высокая, за счет тканой структуры, прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации. 

Антиконденсатная поверхность материала Изоспан DM снижает риск падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю отделку, а в случае неутепленной кровли — на перекрытие чердака.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан DM позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: утепленные скатные кровли, неутепленные скатные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия.

	Гарантия

	10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru)

	Состав

	100% полипропилен

	Форма выпуска

	Ширина, м
	1,6

	Площадь, м²
	70

	Технические характеристики

	Водонепроницаемость, ГОСТ EN 1928-2011 (метод А)
	водонепроницаем

	Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020
	7 (-0/+13)

	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение В)
	700 (±50) / 580 (±80)

	Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в прод./попер. направлении, %, ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение В)
	20 (±10) / 20 (±10)

	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в прод./попер. направлении, Н, ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение Г)
	430 (±40) / 380 (±40)

	Стойкость к термическому старению, ГОСТ Р 59150-2020 (п. 5.7)
	испытание выдержал

	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012
	не менее 70%

	Масса на единицу площади, г/м2, ГОСТ EN 1849-2-2011
	105 (±5%)

	Толщина, мм, ГОСТ EN 1849-2-2011 
	0,23 (±15%)

	Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015
	1,6 (±1,5%)

	Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015
	43,75 (0%) 

	Температурный диапазон применения материала
	от −60 °С до +80 °С

	Группа горючести, ГОСТ 30244-94
	Г4



