Изоспан RF
отражающая армированная паро-гидроизоляция

· Изоспан RF — многослойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, армированных сеткой для достижения высокой прочности.

Свойства материала Изоспан RF позволяют применять его в качестве:

· пароизоляции с эффектом энергосбережения в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;

· подложки в системе «теплый пол» с целью направленного отражения тепла внутрь помещения;
· экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы.

Высокая прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации. 

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей паро-гидроизоляции Изоспан RF позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, а также снизить теплопотери помещения, давая возможность сэкономить на его отоплении до 10% (по результатам натурных испытаний) за счет способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.

Области применения: утепленные скатные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия, система «теплый пол», отражающий экран.

	Гарантия

	10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru)

	Состав

	100% полипропилен

	Форма выпуска

	Ширина, м
	1,2

	Площадь, м²
	70 / 35

	Технические характеристики

	Водонепроницаемость, ГОСТ EN 1928-2011 (метод А)
	водонепроницаем

	Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020
	7 (-5/+13)

	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение В)
	500 (±50) / 350 (±50)

	Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в прод./попер. направлении, %, ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение В)
	30 (±10) / 15 (±10)

	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в прод./попер. направлении, Н, ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение Г)
	140 (±40) / 190 (±40)

	Стойкость к термическому старению, ГОСТ Р 59150-2020 (п. 5.7)
	испытание выдержал

	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012
	не менее 70%

	Масса на единицу площади, г/м2, ГОСТ EN 1849-2-2011
	132 (±5%)

	Толщина, мм, ГОСТ EN 1849-2-2011 
	0,4 (±15%)

	Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015
	1,2 (±1,5%)

	Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015
	58,34 (-0%) / 29,17 (-0%)

	Температурный диапазон применения материала
	от −60 °С до +80 °С

	Группа горючести, ГОСТ 30244-94
	Г4



